ГОСТ 16381-77*

(СТ СЭВ 5069-85)

УДК 662.998.3:006.354                                                                                              Группа Ж15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Классификация и общие технические требования

Thermal insulating building materials and products.

Classification and general technical requirements

ОКП 57 6000, 57 1230, 22 5430, 22 5410, 22 4440

Дата введения 1977-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1976 г. № 223

ВЗАМЕН ГОСТ 16381-70

ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 10-86)

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к строительным теплоизоляционным материалам и изделиям, применяемым для тепловой изоляции строительных конструкций, оборудования и трубопроводов.

Стандарт в части классификации полностью соответствует СТ СЭВ 5069-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. Классификация

1.1. Материалы и изделия подразделяются по следующим основным признакам:

виду основного исходного сырья;

структуре;

форме;

возгораемости (горючести);

содержанию связующего вещества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. По виду основного исходного сырья материалы и изделия подразделяют на:

неорганические;

органические.

Изделия, изготовленные из смеси органического и неорганического сырья, относят к неорганическим, если количество последних в смеси превышает 50% по массе.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. По структуре материалы и изделия подразделяют на:

волокнистые;

ячеистые;

зернистые (сыпучие).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. По содержанию связующего вещества материалы и изделия подразделяют на:

содержащие связующее вещество;

не содержащие связующее вещество.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. По форме материалы и изделия подразделяют на:

рыхлые (вата, перлит и др.);

плоские (плиты, маты, войлок и др.);

фасонные (цилиндры, полуцилиндры, сегменты и др.);

шнуровые.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. По возгораемости (горючести) материалы и изделия подразделяют на:

несгораемые;

трудносгораемые;

сгораемые.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Наименование основных теплоизоляционных материалов и изделий в соответствии с принятой классификацией приведено в справочном приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Общие технические требования

2.1. Теплоизоляционные материалы и изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и настоящего стандарта.

2.2. Материалы и изделия должны удовлетворять следующим общим техническим требованиям:

обладать теплопроводностью не более 0,175 Вт/(м·К) (0,15 ккал) (м·ч·°С) при 25° С;

иметь плотность (объемную массу) не более 500 кг/м;

обладать стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;

не выделять токсических веществ и пыли в количествах, превышающих предельно допускаемые концентрации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Марку материалов и изделий устанавливают по плотности.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Предельную температуру применения материалов и изделий устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий с обязательным указанием группы горючести.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Теплопроводность материалов и изделий, в зависимости от предельной температуры применения, указывают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий при температуре 25° С для материалов и изделий, применяемых при температуре до 200° С; 125° С для материалов и изделий, применяемых при температуре до 500° С; 300° С для материалов и изделий, применяемых при температуре свыше 500° С.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

|  | Классификационные признаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материалов и изделий | Вид исходного сырья |  | Структура |  |  | Содержание связующего вещества |  | Форма |  |  |  | Возгораемость (горючесть) |  |  |
|  | Неоргани-ческие | Органические | Волокнистые | Ячеистые | Зернистые | Содержащие | Несодержащие | Рыхлые | Плоские | Фасонные | Шнуровые | Несгораемые | Трудносгораемые | Сгораемые |
| Вата минеральная | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Вата стеклянная | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Вата керамическая (каолиновая) | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Маты | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |
| Шнуры | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Войлок | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | + |  |
| Маты вертикально-слоистые | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Войлок вертикально-слоистый | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Плиты | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | + | + |
| Плиты вертикально-слоистые | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Цилиндры и полуцилиндры | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |
| Плиты минераловатные армированные | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Вспученный перлит | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Изделия перлитобитумные | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  |
| Изделия перлитокерамические | + |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  |
| Изделия перлитоцементные | + |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  |
| Изделия перлитогипсовые | + |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  |
| Плиты пенополистирольные |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| Изделия пенополиуретановые |  | + |  | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |
| Изделия пенофенолформальдегидные |  | + |  | + |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  |
| Плиты из пеностекла | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).