ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Методы измерения отклонений формы

ГОСТ 26877-91

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ Методы измерения отклонений формы Metal products. Methods of measuring form variations | ГОСТ 26877-91 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт устанавливает методы измерения отклонений, формы блюмов, слябов, листов, ленты, полосы, рулона, прутков, труб, профилей горячекатаных и гнутых, катанки и проволоки из черных и цветных металлов и сплавов.

Термины и пояснения отклонений формы металлопродукции приведены в приложении 1.

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Для измерения отклонений формы применяют стандартизированные ручные средства измерения, приведенные в приложении 2, а также нестандартизованные автоматические, приведенные в приложении 3.

Допускается применять другие средства измерения, прошедшие госиспытания или метрологическую аттестацию в органах государственных или ведомственных служб и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.

2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. Для измерения отклонения формы металлопродукцию укладывают на плоскую поверхность, например поверочную плиту или стеллаж.

2.2. Металлопродукция на плоскости должна лежать свободно без воздействия каких-либо внешних сил, например, нажима, натяжения, кручения, если в стандартах на конкретный вид проката не установлены другие требования.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Отклонения от плоскостности и прямолинейности измеряют на всей длине металлопродукции или на длине 1000 мм, если в стандартах на конкретный вид проката не установлены другие требования.

3.2. Волнистость, коробоватость и прогиб определяют по наибольшему значению  между плоской поверхностью и нижней поверхностью металлопродукции или между верхней поверхностью и прилегающей плоскостью или прямой, параллельной плоской поверхности.

Измерения проводят одним из способов:

1) с помощью приложенной к торцу металлопродукции в вертикальном положении измерительной линейки, штангенглубиномера или щупа (черт. 1 и 2);

Черт. 1

Черт. 2

2) с помощью прилегающей к верхней поверхности жесткой стальной линейки и измерительной линейки, расположенной вертикально (черт. 3);

Черт. 3

3) с помощью прилегающей к верхней поверхности натянутой стальной струны и измерительной линейки, расположенной вертикально (черт. 4);

Черт. 4

4) индикатором, укрепленным на кронштейне и перемещающимся параллельно плоскости расположения металлопродукции.

Волнистость, коробоватость и прогиб выражаются в миллиметрах или процентах на нормируемую длину.

Длина волны выражается в миллиметрах.

При необходимости определяют длину волны (L) измерением расстояния между точками прилегания поверхности к металлопродукции с помощью измерительной стальной линейки (черт. 1).

3.3. Скручивание измеряют в любой плоскости на нормируемом расстоянии L от базового поперечного сечения.

Металлопродукцию укладывают так, чтобы одна из ее сторон в базовом поперечном сечении соприкасалась с плоской поверхностью.

1) измеряют значение отставания  поперечного сечения от плоской поверхности с помощью измерительной линейки или щупа (черт. 5 и 6);

Черт. 5				Черт. 6

2) измеряют значение отставания  поперечного сечения металлопродукции от прилегающей плоскости с помощью угольника, лежащего одной стороной на плоской поверхности, и измерительной линейки или щупом (черт. 7).

Угол скручивания  поперечного сечения металлопродукции относительно базового поперечного сечения может быть измерен также угломером.

Черт. 7

Скручивание выражается в миллиметрах или градусах на нормируемую длину.

3.4. Разнотолщинность определяется как разность наибольшего S1 и наименьшего S2 значения толщины металлопродукции или ее элементов на заданном расстоянии от кромок (черт. 8 и 9).

Черт. 8

Черт. 9

Измерения проводят микрометром, штангенциркулем, толщиномером и стенкомером и выражают в миллиметрах.

3.5. Выпуклость и вогнутость определяется наибольшим расстоянием между поверхностью металлопродукции и прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскостью в любом поперечном сечении по длине изделия (черт. 10).

Черт. 10

Выпуклость и вогнутость измеряют с помощью угольника и измерительной линейки или щупом и выражают в миллиметрах.

3.6. Кривизна (серповидность) определяется наибольшим расстоянием между поверхностью металлопродукции и приложенной линейкой или натянутой струной (черт. 11).

Черт. 11

Кривизну и серповидность измеряют линейкой или щупом и выражают в миллиметрах на нормируемую длину.

3.7. Овальность определяется как половина разности наибольшего d1 и наименьшего d2 диаметров в одном поперечном сечении (черт. 12).

Измерения проводят микрометром или штангенциркулем и выражают в миллиметрах.

Черт. 12

Δd1−d22

3.8. Отклонение от угла определяется разностью реального угла 1 и заданного 2 (черт. 13 и 14).

Отклонение от угла измеряют угломером или измерительной линейкой и выражают в миллиметрах или градусах.

=1 - 2

Черт. 13

Черт. 14

3.9. Косина реза определяется наибольшим расстоянием от плоскости торца металлопродукции до плоскости, перпендикулярной продольным плоскостям металлопродукции и проходящей через крайнюю точку кромки торца или углом  между ними (черт. 15).

Черт. 15

Допускается косину реза плоской металлопродукции (листов, полос и слябов) определять как разность диагоналей при условии, что металлопродукция с одного торца имеет прямой угол (черт. 16).

Косину реза измеряют измерительной линейкой и угольником или угломером и выражают в миллиметрах или градусах.

Черт. 16

3.10. Отклонение от симметричности определяется разностью расстояний противоположных крайних точек, лежащих на поверхности металлопродукции, от оси симметрии (черт. 17).

Отклонение от симметричности измеряют измерительной линейкой с помощью угольника.

=b1 - b2

Черт. 17

3.11. Притупление углов измеряют как расстояние от вершины угла, образуемого линиями пересечения смежных граней, до границ притупления.

Методика контроля притупления углов квадрата и шестигранника приведена в приложении 4.

3.12. Телескопичность контролируют с помощью измерительной линейки по схеме, представленной на черт. 18.

В - ширина полосы; Т - телескопичность

Черт. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

Таблица 1

| Термин | Пояснение |  | Чертеж |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонения от плоскостности |  |  |  |
| 1. Выпуклость | Отклонение от плоскостности, при котором удаление точек поверхности поперечного сечения металлопродукции от прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскости уменьшается от краев к середине |  |  |
| 2. Вогнутость | Отклонение от плоскостности, при котором удаление точек поверхности поперечного сечения металлопродукции от прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскости увеличивается от краев к середине |  |  |
| 3. Волнистость | Отклонение от плоскостности, при котором поверхность металлопродукции или ее отдельные части имеют вид чередующихся выпуклостей и вогнутостей, не предусмотренных формой проката |  |  |
| 4. Коробоватость | Разновидность волнистости в виде местной выпуклости или вогнутости |  |  |
| 5. Скручивание | Отклонение формы, характеризующееся поворотом поперечного сечения относительно продольной оси металлопродукции |  |  |
| Отклонения от прямолинейности |  |  |  |
| 6. Кривизна | Отклонение от прямолинейности, при котором не все точки, лежащие на геометрической оси металлопродукции, одинаково удалены от горизонтальной или вертикальной плоскости |  |  |
| 7. Серповидность | Отклонение формы, при котором кромки листа или полосы в горизонтальной плоскости имеют форму дуги |  |  |
| Отклонения формы поперечного сечения проката |  |  |  |
| 8. Овальность | Отклонение формы, при котором поперечное сечение круглого проката представляет собой овалообразную форму |  |  |
| 9. Разнотолщинность | Отклонение формы, характеризующееся неравномерностью толщины металлопродукции или ее элементов по ширине или длине |  |  |
| 10. Прогиб | Отклонение от прямолинейности поперечного сечения металлопроката или его элементов |  |  |
| 11. Отклонение от угла | Отклонение формы, характеризующееся отклонением угла от заданного. Примечание. Частным видом является отклонение от прямого угла, которое наиболее часто нормируется |  |  |
| 12. Притупление углов | Отклонение формы металлопроката, характеризующееся незаполнением металлом вершин углов при прокате в калибрах валков |  |  |
| 13. Отклонение от симметричности | Отклонение формы поперечного сечения проката, при котором одноименные точки поверхности металлопродукции, лежащие в плоскости, перпендикулярной к оси симметрии, неодиваково удалены от нее |  |  |
| Отклонение от перпендикулярности |  |  |  |
| 14. Косина реза | Отклонение от перпендикулярности, при котором плоскость реза образует с продольными плоскостями металлопродукции угол, отличный от 90° |  |  |
| Отклонения формы листа и ленты |  |  |  |
| 15. Подгиб | Отклонение формы в виде загибов торца, кромки или угла листа и ленты |  |  |
| 16. Неровный торец | Отклонение формы торца, характеризующееся неодинаковым удалением точек его поверхности от прилегающей вертикальной плоскости |  |  |
| Отклонения формы рулона |  |  |  |
| 17. Рулон со складкой | Отклонение формы рулона, в котором на отдельных участках витков полосы образовались складки |  |  |
| 18. Смятый рулон | Отклонение от круглой формы поперечного сечения рулона |  |  |
| 19. Распущенный рулон | Отклонение формы рулона в виде неплотно сметанной полосы |  |  |
| 20. Телескопичность | Отклонение формы рулона в виде выступов витков на средней или внутренней части рулона |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Таблица 2

| Контролируемый параметр | Единица измерения | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность средств измерений | Средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонения от плоскостности, прямолинейности, симметричности, формы поперечного сечения, разнотолщинность, телескопичность рулонов | мм | 150-1000 |  | Линейка измерительная по ГОСТ 427 |
|  | м | 2-50 | На общую длину от ±0,4 мм до ±14 мм | Рулетка измерительная металлическая типа РЗ по ГОСТ 7502 |
|  | мм | 0-125 | Класс точности 1; 2 | Штангенциркуль типа ШЦ-II по ГОСТ 166 |
|  | мм | 0-250 | Класс точности 1; 2 | Штангенциркуль типа ШЦ-II по ГОСТ 166 |
|  | мм | 0-315 0-400 0-500 250-630 250-800 320-1000 500-1600 800-2000 | Класс точности 1 | Штангенциркуль типа ШЦ-III по ГОСТ 166 |
|  | мм | 0-250 40-400 60-630 | 0,05 | Штангенрейсмус по ГОСТ 164 |
|  | мм | 0-160 0-200 0-250 0-315 0-400 | 0,05 | Штангенглубиномер по ГОСТ 162 |
|  | мм | 0-600 | Класс точности 1 | Микрометр типа МК ГОСТ 6507 |
|  | мм | 0-5, 0-10, 0-25 | Класс точности 2 | Микрометр типа МЛ (листовой) ГОСТ 6507 |
|  | мм | 0-25 | Класс точности 1; 2 | Микрометр типа МТ (трубный) ГОСТ 6507 |
|  | мм | 160160 25001600 | Класс точности 1; 2; 3 | Поверочные плиты ГОСТ 10905 |
|  | мм | 50-500 200-500 | Класс точности 1; 2 | Линейка поверочная типа ЛД, ЛТ, ШП ГОСТ 8026 |
|  | мм | 0,02-1 | Класс точности 1; 2 | Щупы ТУ 2-034-225-87 |
|  | мм | 0-2 0-5 0-10 0-25 | Класс точности 0; 1 | Индикаторы часового типа ГОСТ 577 |
| Отклонение от угла, косина реза | мм | 40-250 | Класс точности 1 | Угольники поверочные ГОСТ 3749 |
|  | мм | 4060 60100 100160 160200 150400 400630 6301000 10001600 | Класс точности 1; 2 | Угольники слесарные типа VIII ГОСТ 3749 |
|  |  | 1°-90° | +2°; ±5°; ±15° | Угломеры с нониусом типа УН и УВ (наружные и внутренние) ГОСТ 5378 |
| Отклонение от круглости и разнотолщинность | мм | Наружный диаметр 100; 160; 250; 400 | 0,8 | Кругломер модели 290 |
|  |  | Внутренний диаметр 3 |  |  |
|  | мм | 0-600 | 0,01 | Микрометр типа МК ГОСТ 6507 |
|  | мм | 0-160 0-200 0-250 | Нониус 0,1 | Штангенциркуль ШЦ-II по ГОСТ 166 |
|  | мм | 50 | Цена деления 0,1 | Толщиномеры и стекломеры индикаторные типа ТР 25-60 С-50 ГОСТ 11358 |
|  | мм | 0-150 | 0,005 | Микроскоп инструментальный, универсальный типа БМИ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Нестандартизованные автоматические средства измерения

(НСИ) отклонений формы

Таблица 3

| Контролируемый параметр | Единица измерения | Диапазон измерений | Погрешность измерения | Дискретность контроля по длине проката | Рекомендуемое средство измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от круглости | % от диаметра | 0-2 % | По ГОСТ 8.051 | Шаг поступательно-вращательного движения от 0,1 до 3 м | Телевизионный автоматический измеритель размеров типа ТАИР-1-5, ТАИР-2-6 или другие оптоэлектронные измерители |
| Отклонение от симметричности фасонных профилей | % от ширины | 0-2 % | То же | От 0,1 до 3м |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПРИТУПЛЕНИЯ УГЛОВ ПРОКАТА

Контроль притупления внешних углов квадрата со стороной до 50 мм и шестигранника проводят шаблонами, выполненными в соответствии с черт, 19 и черт, 21.

Шаблон с прорезями, имитирующими границы притупления, прикладывают на угол соответствующего профиля.

Ширина прорези шаблона (с) квадрата определяется из расчета b45° или b0,71. Результаты расчета приведены в табл. 4.

Таблица 4

мм

| Сторона квадрата, а | До 12 | Св. 12 до 20 | Св 20 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 100 | Св. 100 до 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Притупление углов, b | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Ширина прорези, с | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 5,6 |
| Глубина прорези, d | 3,0 |  |  | 4,0 |  |  |

Для квадрата со стороной более 50 мм контроль притупления проводят с помощью шаблона, выполненного по черт. 20. На угольник шаблона наносятся деления от 5 до 30 мм.

Черт. 19

Черт. 20

Контроль притупления  осуществляют по нониусу штангенциркуля, измеренное значение которого не должно превышать допускаемого значения притупления, вычисленного по формуле =0,15аcos45°=0,15a0,7=0,105a.

При этом границы притупления, определяемого по шкале угольника, не должны превышать значений притупления, установленных стандартом.

Черт. 21

Черт. 22

Допускаемое значение притупления углов квадрата со стороной свыше 58 мм приведено в табл. 5.

Таблица 5

мм

| Сторона квадрата | 50-58 | 60-75 | 80-95 | 100-115 | 120-150 | 160-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина притупления  | 5,25- 6,09 | 6,3- 7,9 | 8,4- 10,0 | 10,5-12,0 | 12,6-15,8 | 16,8-21,0 |

Ширина прорези шаблона (С) шестигранного проката определяется согласно расчету C=2b sin 60°, мм. Результаты расчета приведены в табл. 6.

Таблица 6

мм

| Диаметр вписанного круга | 8-14 | 15-25 | 26-55 | 60 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Притупление углов b | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| Ширина прорези С | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
| Глубина прорези d | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Длина элемента угольника L | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 |

где b - значение притупления углов шестигранника по ГОСТ 2879. Притупление контролируют путем прикладывания шаблона к шестиграннику (черт. 22).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. И. Рудюк, канд. техн. наук; Ю. В. Филонов, канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; Г. П. Мастепанова (руководитель работы); В. А. Гудыря

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.04.91 № 591

3. ВЗАМЕН ГОСТ 26877-86

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.051-81 | 3 |
| ГОСТ 162-90 | 2 |
| ГОСТ 164-90 | 2 |
| ГОСТ 166-89 | 2 |
| ГОСТ 427-75 | 2 |
| ГОСТ 577-68 | 2 |
| ГОСТ 2879-88 | 4 |
| ГОСТ 3749-77 | 2 |
| ГОСТ 5378-88 | 2 |
| ГОСТ 6507-90 | 2 |
| ГОСТ 7502-80 | 2 |
| ГОСТ 8026-75 | 2 |
| ГОСТ 10965-86 | 2 |
| ГОСТ 11358-89 | 2 |
| ТУ 2-034-225-87 | 2 |